Общество с ограниченной ответственностью «ФиброТех»

СТАНДАРТ

ООО «ФиброТех»	СТО 78649552-001-2016

ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФиброТех»

____________________ А.А. Смагин

«25» мая 2016 г.

Бетон, армированный синтетическим макро-волокном Concrix и/или микро-волокном Fibrofor High Grade, для покрытий и оснований жестких дорожных одежд автомобильных

дорог общего пользования. Технические условия

г. Москва 2016

СТО 78649552-001-2016

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения», ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский дорожный научно-исследовательский центр»

2 ВНЕСЕН ООО «ФиброТех»

3	УТВЕРЖДЕН	И	ВВЕДЕН	В	ДЕЙСТВИЕ	Приказом

ООО «ФиброТех» от «25» мая 2016 г. № 01-СТО/2016

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ООО «ФиброТех» Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения ООО «ФиброТех».

II

СТО 78649552-001-2016

Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………….....     1

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………...      1

3 Термины и определения……………………………….…………………………………………...  5

4 Обозначения и сокращения ……………………………………………………………………….   6

5 Технические требования ………………………………………………………………………  7

- Требования к исходным материалам для приготовления дорожных фибробетонных смесей………………………………………………………………………………………………...    7

- Требования к дорожным фибробетонным смесям………………………………………………   15

- Требования к дорожным фибробетонам…………………………………………………………  15

6 Контроль качества и правила приемки………………………………………………………........    17

- Входной контроль материалов…………………………………………………………………...   17

- Операционный контроль………………………………………………………………………   18

- Контроль качества фибробетонной смеси……………………………………………………….  18

- Контроль качества фибробетона…………………………………………………………………   20

7 Транспортирование фибробетонных смесей……………………………………………………… 22

8 Требования безопасности и охрана окружающей среды………………………………………….22

9 Указания по применению……………………………………………………………………………22

10 Гарантии изготовителя, перевозчика, подрядчика………………………………………………..24  Библиография……………………………………………………………………………………………25

Приложение А (рекомендуемое) Форма документа о качестве фибробетонной смеси…..

Приложение Б (рекомендуемое) Особенности проектирования жестких дорожных одежд с покрытиями и основаниями из фибробетона……………………………………… Приложение В (рекомендуемое) Особенности подбора составов фибробетонных смесей для устройства покрытий и оснований дорожных одежд……………………... Приложение Г (рекомендуемое) Указания по приготовлению дорожной фибробетонной смеси………………………………………………………………………

Приложение Д (рекомендуемое) Особенности устройства покрытий и оснований автомобильных дорог из фибробетонных смесей……………………………………….

Приложение Е (рекомендуемое) Уход за дорожным фибробетоном………………….

26

27

31

34

36

37

III

СТО 78649552-001-2016

Введение

Стандарт организации разработан с целью организации широкого применения бетона, армированного синтетическим макро-волокном Concrix и/или микро-волокном Fibrofor High Grade (далее – фибробетон), для строительства покрытий и оснований жестких дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования.

Стандарт разработан на основе действующих нормативных документов для проектирования, строительства и ремонта автомобильных дорог с дорожными одеждами жесткого типа в Российской Федерации.

Внедрение настоящего стандарта организации позволит вовлечь в промышленный оборот и квалифицированно использовать бетон, армированный синтетическим макро-волокном Concrix и/или микро-волокном Fibrofor High Grade, в дорожном строительстве.

Макро-волокно Concrix представляет собой волокно диаметром 0,5 мм, состоящее из двух синтетических материалов (полиолифинов), имеющее шероховатость, жесткость, рифлёность (подобно насечкам), которые обеспечивает сцепление с бетоном, в свою очередь, объединены в единый пучок в саморастворимую пленку (Power Pack), длиной 35-50 мм., в одном килограмме содержится более 120 000 таких волокон.

Микро-волкно Fibrofor High Grade - модернизированное, пучкообразное, фибриллированное волокно, служащее в качестве конструктивного армирования бетона. Благодаря шероховатой поверхности гарантирует эффективное закрепление внутри бетона и быстрое трехмерное распределение по всей матрице во время процесса смешивания.

Фибробетон в основаниях или покрытиях дорожных одежд позволяет увеличить перспективную долговечность конструкций за счет повышения прочности фибробетона на растяжение при изгибе, прочности на сжатие и водонепроницаемости.

Конструкции дорожных одежд с использованием в основаниях или покрытиях фибробетон допускается проектировать на длительную перспективу по технико-экономическим соображениям со сроком службы 35 … 40 … 45 … 50 лет.

IV

СТО 78649552-001-2016

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

БЕТОН, АРМИРОВАННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИМ МАКРОВОЛОКНОМ CONCRIX

И/ИЛИ МИКРОВОЛОКНОМ FIBROFOR HIGH GRADE, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И

ОСНОВАНИЙ ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Технические условия

Дата введения –

1 Область применения

- Настоящий стандарт организации распространяется на бетонные смеси и бетоны, армированные синтетическим макро-волокном Concrix и/или микро-волокном Fibrofor High Grade (далее – фибробетонные смеси и фибробетоны) для строительства цементобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения на территории Российской Федерации. Стандарт определяет область применения фибробетонных смесей, правила приемки и транспортирования, указания по устройству слоев дорожных одежд и уходу за ними.

- Требования настоящего стандарта являются обязательными при включении его в проектную и производственно-технологическую документацию (проекты производства работ) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности  ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

1

СТО 78649552-001-2016

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

2

СТО 78649552-001-2016

ГОСТ 22783-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной

эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия

ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

ГОСТ 32721-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности

ГОСТ 32723-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава

ГОСТ 32726-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках

ГОСТ 32727-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный

- дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности ГОСТ 32728-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный

- дробленый. Отбор проб

ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования

ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности

ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования

3

СТО 78649552-001-2016

ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках (начало действия 01.06.2016 г.)

ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности (начало действия 01.06.2016 г.)

ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб (начало действия 01.06.2016 г.)

ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) (начало действия 01.06.2016 г.)

ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (начало действия 01.06.2016 г.)

ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости (начало действия 01.06.2016 г.)

ГОСТ 33174-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 8.589 -2001 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения

ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля

ГОСТ Р 55224-2012 Цементы для транспортного строительства.	Технические

условия

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

4

СТО 78649552-001-2016

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия ссылочных стандартов сводов правил на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения. Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

- бетон-матрица: Тяжелый или мелкозернистый бетон по ГОСТ 26633.

- микро-волокно Fibrofor High Grade: модернизированное, пучкообразное, сплетенное между собой, фибриллированное волокно с шероховатой поверхностью, служащее в качестве конструктивного армирования бетона вместо стержневой арматуры либо используемая в сочетании со стержневой арматурой, с пределом прочности на растяжение не мене 400 Мпа, микро-волокна диаметром менее 0,3 мм, длиной 19-38 мм, изготавливаемое из чистого полиолефина.

- дорожная одежда: Конструктивный элемент автомобильной дороги, воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно.

- дорожная одежда жесткого типа: Дорожная одежда с цементобетонными монолитными покрытиями, со сборными покрытиями из железобетонных или армобетонных плит с основанием из цементобетона или железобетона.

- дорожный цементобетон: рационально подобранная смесь подготовленного зернистого минерального материала (щебня, гравия, песка), цемента (вяжущего), воды и специальных добавок (пластифицирующих, воздухововлекающих, гидрофобизирующих, изменяющих время твердения, дисперсно-армирующих и др.), образующая после смешения, укладки и затвердевания жесткие основания и покрытия дорожных одежд с

заданными физико-механическими и эксплуатационными свойствами.

5

СТО 78649552-001-2016

  - макро-волокно Concrix: макро-волокно диаметром 0,5 мм, состоящее из двух синтетических материалов (полиолифинов), имеющее рифлёность (подобно насечкам, которые обеспечивает сцепление с бетоном), в свою очередь, объединенные в единый пучок, покрытые саморастворимой пленкой (Power Pack), длиной 35-50 мм, пределом прочности на растяжение более 600 Мпа, используемое для армирования конструкции вместо стержневой арматуры, либо используемое в сочетании со стержневой арматурой.

  - коэффициент фибрового армирования по объему: Относительное содержание объема волокон в единице объема фибробетона, выражается в процентах.

  - коэффициент фибрового армирования по массе: Отношение массы волокон, содержащихся в единице объема фибробетона, к массе этой единицы объема, выражается в процентах.

  - макро-волокно (макрофибра): Фибровая арматура (фибра) диаметром более 0,3 мм и длиной более 24 мм, имеющая предел прочности на растяжение не менее 500 МПа для полимерных волокон, используемая для армирования конструкции вместо стержневой арматуры либо используемая в сочетании со стержневой арматурой.

  - микро-волокно (микрофибра): Фибровая арматура (фибра) диаметром менее 0,3 мм, изготавливаемая из полипропилена длиной от 6-12 мм, имеющая предел прочности на растяжение менее 400 Мпа.

  - фибробетон: Тяжелый или мелкозернистый бетон (бетон-матрица), дисперсно-армированный фиброй, равномерно распределенной по объему бетона.

  - фибробетонная смесь: Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей, фибры и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения и твердения превращается

- фибробетон.

4 Обозначения и сокращения

- В: Класс бетона прочности на сжатие.

- Btb: Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе

- ФБ: Фибробетон.

- ФБ-смесь: Фибробетонная смесь

- µf: коэффициент армирования по объему;

6

СТО 78649552-001-2016

- lf: длина фибры;

- df: диаметр фибры.

5 Технические требования

5.1 Требования к исходным материалам для приготовления дорожных

фибробетонных смесей

5.1.1 Цемент

  - Для производства дорожных фибробетонных смесей следует применять портландцементы по ГОСТ Р 55224 и ГОСТ 33174. Не допускается использовать пластифицированный и гидрофобный цементы.

  - Вещественный состав цемента конкретного типа должен соответствовать

ГОСТ 31108.

  - Прочность на сжатие цемента конкретного класса прочности в возрасте 2, 7 и 28 суток должна соответствовать требованиям ГОСТ 31108.

  - Прочность на растяжение при изгибе цемента для бетона дорожных покрытий должна соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ Р 55224-2012 (таблица 2).

  - Удельная поверхность цемента для бетона дорожных покрытий должна

быть не менее 270 м2/кг и не более 350 м2/кг при измерении методом воздухопроницаемости.

  - Начало схватывания цемента для дорожного бетона должно наступать не ранее 2 ч от начала затворения.

  - Содержание щелочных оксидов в пересчете на Na2O(R2O=Na2O+0,658K2O) в цементе для дорожного бетона не должно превышать 0,8

- массы цемента.

  - Водоотделение цемента не должно быть более 28 %.

  - Цемент не должен обладать признаками ложного схватывания.

  - Содержание в цементе нерастворимого остатка, оксида серы, оксида магния и иона хлора должно соответствовать требованиям ГОСТ 31108.

  - Минералогический состав клинкера, используемого для производства цемента для бетона дорожных покрытий, должен соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ Р 55224-2012 (таблица 3) и в таблице 3 ГОСТ 33174-2014 (таблица 3).

7

СТО 78649552-001-2016

Для производства цемента для бетона дорожных оснований применяют портландцементный клинкер, соответствующий требованиям ГОСТ 31108.

- При производстве цемента для бетона дорожных покрытий в качестве основного компонента применяют только добавку доменного гранулированного шлака по ГОСТ 3476.

- При производстве цемента для бетона дорожных оснований применяют минеральные добавки, предусмотренные ГОСТ 31108, в соответствии с типами цемента, приведенными в ГОСТ Р 55224-2012 (таблица 1).

- При производстве цементов для бетона дорожных покрытий содержание органических добавок не должно быть более 0,15 % массы цемента. Согласие потребителя на введение специальных добавок должно быть указано в договорах (контрактах) на поставку цемента.

- Усредненное соотношение между марками цемента по ГОСТ 10178 и классами прочности по ГОСТ 31108 приведено в ГОСТ Р 55224-2012 (таблица А.1 Приложения А).

5.1.2 Крупный заполнитель

- В качестве крупных заполнителей для дорожных фибробетонных смесей используют щебень, щебень из гравия и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, ГОСТ 32703. Показатели качества крупного заполнителя определяют по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 33048, ГОСТ 33054, ГОСТ 33055, ГОСТ 33026, ГОСТ 33109, ГОСТ 33047.

- Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность от 2000 до 3000

кг/м3.

- Наибольшая крупность щебня в цементобетонной смеси должна быть: для покрытий – 20 мм, для оснований – 40 мм.

- В бетоне покрытий следует применять щебень фракций от 5(3) до 10 мм и свыше 10 до 20 мм, дозируемых раздельно по ГОСТ 26633.

- Перечень фракций в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя указан в таблице 5.1

8

СТО 78649552-001-2016

Таблица 5.1 – Перечень фракций в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя

| Наибольшая | Фракция крупного заполнителя |  |
| --- | --- | --- |
| крупность зерен, мм |  |  |
| 10 | От 5 до 10 мм или от 3 до 10 мм |  |
| 20 | От 5(3) до 10 мм и св. 10 до 20 мм |
| 40 | От 5(3) до 10 мм, св. 10 до 20 мм и св. 20 | до 40 мм |

Примечание – Применение фракции заполнителя с крупностью зерен от 3 до 10 мм допускается в случае использования в качестве мелкого заполнителя песков с модулем крупности не более 2,5.

  - В основаниях дорожных одежд допускается применение крупных заполнителей в виде смеси двух смежных фракций, отвечающих требованиям таблицы 1.2.1.

  - Содержание отдельных фракций в крупном заполнителе в составе дорожного фиброобетона должно соответствовать данным таблицы 3 ГОСТ 26633-2012.

  - Для дорожного фибробетона содержание пылевидных и глинистых частиц

- щебне из осадочных пород не должно превышать, % по массе:

2 – для однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий автомобильных

дорог;

3 – для нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований усовершенствованных капитальных покрытий автомобильных дорог.

5.1.2.9 Марки по прочности щебня, гравия и щебня из гравия для дорожных цементобетонов должны быть не ниже, указанных в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Марки по прочности щебня и гравия для дорожного цементобетона

|  | Марка крупного заполнителя по прочности, |
| --- | --- |
|  |  |  | не ниже |  |
| Назначение цементобетона | Щебень |  | Гравий и |
|  | Из изверженных и |  |  |  |
|  |  |  | Из осадочных | щебень из |
|  | метаморфических |  |  |  |
|  |  |  | пород | гравия |
|  | пород |  |  |  |
| Однослойные покрытия и верхний слой | 1200 |  | 800 | Др 8 |
| двухслойных покрытий |  |  |  |  |
| Нижний слой двухслойных покрытий | 800 |  | 600 | Др 12 |
| Основания усовершенствованных | 800 |  | 400 | Др 16 |
| капитальных покрытий |  |  |  |  |

5.1.2.10 Щебень и гравий для дорожных цементобетонов кроме марок по прочности должны иметь марки по износу в полочном барабане не ниже указанных в таблице 5.3.

9

СТО 78649552-001-2016

Таблица 5.3 – Марки по износу щебня и гравия для дорожных цементобетонов

|  | Марка по истираемости в полочном барабане, |
| --- | --- |
|  |  |  | не ниже |  |
| Назначение бетона |  | Щебень | Гравий и |
|  | Из изверженных | Из осадочных | щебень из |
|  | пород |  | пород | гравия |
| Однослойные покрытия и верхний слой | И-I |  | И-II | И-II |
| двухслойных покрытий |  |  |  |  |
| Нижний слой двухслойных | И-III |  | И-III | И-III |
| покрытий |  |  |  |  |
| Основания усовершенствованных | И-III |  | И-IV | И-IV |
| капитальных покрытий |  |  |  |  |

- Для дорожного цементобетона однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий в качестве крупного заполнителя используется только щебень.

- Для дорожного цементобетона однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не должно превышать 15 %.

Для нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований усовершенствованных капитальных покрытий содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не должно превышать 25 %.

- Содержание зерен слабых пород в щебне из природного камня не должно превышать, %, по массе:

5 – для бетона классов В40 и В45;

10 – для бетона классов В20, В22,5, В25 и В30;

15 – для бетона класса В15 и ниже.

Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10 % по массе для бетонов всех классов.

- Морозостойкость щебня и гравия для дорожных цементобетонов должна быть не ниже требований, указанных в таблице 5.4.

10

СТО 78649552-001-2016

Таблица 5.4 – Марки по морозостойкости щебня и гравия для дорожных цементобетонов

|  | Марка по морозостойкости щебня и гравия для |
| --- | --- |
|  | бетона, эксплуатируемого в районах со |
|  | среднемесячной температурой наиболее холодного |
| Назначение бетона |  | месяца |  |
|  | От 0 до | От минус 5 до | Ниже |
|  | минус 5 0С | минус 15 0С | минус 15 0С |
| Однослойные покрытия и верхний слой | F50 | F100 | F150 |
| двухслойных покрытий |  |  |  |
| Нижний слой двухслойных | F25 | F50 | F100 |
| покрытий |  |  |  |
| Основания усовершенствованных | F15 | F25 | F25 |
| капитальных покрытий |  |  |  |

5.1.3 Мелкий заполнитель

  - В качестве мелких заполнителей для дорожных фибробетонных смесей применяют природный песок, песок из отсевов дробления и их смеси, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736 и ГОСТ 32824, ГОСТ 32730. Показатели качества песка следует определять в соответствии с ГОСТ 32768, ГОСТ 32723, ГОСТ 32726, ГОСТ 32721, ГОСТ 32728, ГОСТ 32727. Преимущество следует отдавать пескам I класса по ГОСТ 8736.

  - Мелкие заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до

2800 кг/м3.

  - Оптимальный зерновой состав песка для дорожного цементобетона должен соответствовать ГОСТ 26633-2012 (таблица Б.3 Приложения Б).

  - При несоответствии зернового состава природных песков требованиям ГОСТ 26633-2012 (таблица Б.3 Приложения Б) следует применять укрупняющую добавку

- мелким и очень мелким пескам – песок из отсевов дробления или крупный песок, а к крупному песку – добавку, понижающую модуль крупности, – мелкий песок.

  - В бетонах класса по прочности до В30 или Вtb4,0 включительно допускается использование очень мелких песков с модулем крупности от 1,0 до 1,5 с содержанием зерен менее 0,16 мм до 20 % по массе и пылевидных и глинистых частиц не более 3 % по массе – при условии подтверждения возможности и технико-экономической целесообразности получения дорожных цементобетонов с нормируемыми показателями качества.

  - Песок из отсевов дробления и обогащенный песок из отсевов дробления для дорожных цементобетонов должны иметь марки по прочности исходной горной породы, указанные в ГОСТ 26633-2012 (таблица Б.4 Приложения Б).

  - Допустимое содержание в заполнителях дорожных цементобетонов пород

11

СТО 78649552-001-2016

и минералов, отнесенных к вредным примесям, не должно превышать значений, приведенных в ГОСТ 26633-2012 (таблица 4).

- Заполнители, содержащие включения вредных примесей, превышающие приведённые значения, а также цеолит, графит и горючие сланцы, могут применяться для производства дорожного бетона только после проведения предварительных испытаний в бетоне.

- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в заполнителях, применяемых для приготовления дорожных цементобетонных смесей, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения бетонов по ГОСТ 30108.

5.1.4 Вода

Вода для производства дорожных фибробетонных смесей и приготовления растворов добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

5.1.5 Добавки

Добавки, применяемые для приготовления фибробетонной смеси должны соответствовать ГОСТ 24211, а также техническим условиям на их применение.

5.1.6 Фибра

5.1.6.1 Макро-волокно Concrix

Макро-волокно Concrix должно соответствовать требованиям ТУ № 2272-02-22885424-13 [1], настоящего стандарта организации и выпускаться по технологическому регламенту, разработанному и утвержденному в соответствующем порядке.

Физико-технические и механические свойства макро-волокна Concrix должны соответствовать, указанным показателям в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Физико-технические и механические свойства макро-волокна Concrix

|  | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Плотность полимерного волокна, кг/м3, не менее | 910 |
| 2 | Предел прочности при растяжении, Н/мм2, не менее | 618 |
| 3 | Модуль упругости при растяжении (модуль эластичности), Н/мм2, не менее | 11 000 |
| 4 | Температура размягчения по Вика, о С, не менее | 150 |
| 5 | Длина полимерного волокна на основе полиолефинов, мм | 35 и/или 50 |
| 6 | Группа горючести волокон | Г1, Г2 |
| 7 | Экологическая безопасность | безопасен |
| 8 | Относительное удлинение волокон, сN/dtex | 6,5 |
| (%) | (5-15) |
| 9 | Тонкость полимерных волокон, dtex | 1735 |
| 10 Коэффициент линейного расширения, не более | 10·10-5 |
|  |  | 12 |

СТО 78649552-001-2016

|  | Наименование показателя |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | Щелочестойкость, кислотостойкость |  |  | Высокая |
|  |  |  |  |  |  |  | (инертный) |
| 12 | Прочность сцепления волокна с раствором, бетоном, кгс/см2, не менее | 1000 |
| 13 | Усадочные трещины при дозировке волокна 1 кг/м3, µ, не более | 200 |
| 14 | Усадка, % |  |  | 4-6 |
| 15 | Водонепроницаемость при дозировке волокна 1 кг/м3, см, не более | 1,75-2,0 |
| 16 | Водопоглощение, %, не более |  |  | 0,1 |
| 17 | Температура плавления, о С |  |  | 150 |
| 18 | Температура возгорания, о С |  |  | - |
| 19 | Воздействие волокон на прочность бетона, %, не менее |  |  | 115 |
| 20 | Воздействие на консистенцию бетона (удобоукладываемость бетона) | - |
| 21 | Диаметр полимерных волокон, мм, не более |  |  | 0,5 |
| 22 | Количество полимерных волокон в 1 кг, шт. |  |  | > 100·103 |
|  |  |  |  |  |  |  | (> 100 000) |
| 23 | Ударная вязкость при использовании волокна в бетоне, Дж, не менее | 40 |
| 24 | Сульфатостойкость относительно обычного бетона, раствора, % | +10 |
| 25 | Начальная прочность бетона с волокном относительно обычного бетона за |  |
| 24 | часа, %, не менее |  |  | 25 |
| 26 | Предел огнестойкости бетона, железобетона, раствора при температуре |  |
| испытаний 1400 о С, ч, не менее |  |  | 1,5 |
| 27 | Твердость по Роквуллу |  |  | 160 |
| 28 | Длительная прочность волокна относительно прочности при растяжении на |  |
| базе 104 часа, % |  |  | 40 |
| 29 | Долговечность, лет |  |  | 100 |
| 30 | Предел выносливости волокна относительно прочности при растяжении, % | 10 |
| 31 | Значение характеристики ползучести = |  | на базе 104 часа, мм | 0,15 |
| 32 | Средняя скорость ползучести (ядро ползучести) | = |  |  | ∙ 100, % | - |
| 33 | Релаксация напряжений |  |  | - |
| 34 | Температура хрупкости, о С |  |  | -20 |
| 35 | Морозостойкость, циклов, не менее, CIF test (испытания) | 28 |
| 36 | Теплостойкость (температура стеклования) по Мартенсу, о С | 270 |
| 37 | Показатель истираемости (износостойкости), мм3/м |  |  | - |
| 38 | Форма поперечного сечения |  |  | круглое |

Рекомендуемое содержание макро-волокна Concrix для приготовления дорожных фибробетонных смесей составляет 3,0-5,0 % от массы фибробетонной смеси.

5.1.6.2 Микро-волокно Fibrоfor High Grade

Микроволокно Fibrofor High Grade должно соответствовать требованиям ТУ № 2272-01-22885424-13 [2], настоящего стандарта организации и выпускаться по технологическому регламенту, разработанному и утвержденному в соответствующем порядке.

13

СТО 78649552-001-2016

Физико-технические и механические свойства микро-волокна Fibrofor High Grade должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Физико-технические и механические свойства микро-волокна Fibrofor High Grade

|  | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 Плотность полимерного волокна, кг/м3, не менее | 910 |
| 2 Предел прочности при растяжении, Н/мм2, не менее | 400 |
| 3 Модуль упругости при растяжении (модуль эластичности), Н/мм2, не менее | 4900 |
| 4 Температура размягчения по Вика, о С, не менее | 150 |
| 5 Длина полимерного волокна на основе полиолефинов, мм | 19 и 38 |
| 6 Группа горючести волокон | Г1, Г2 |
| 7 Экологическая безопасность | безопасен |
| 8 Относительное удлинение волокон, сN/tex (%) | 31,4 |
|  |  | (5-15) |
| 9 Тонкость полимерных волокон, tex | 1092 |
| 10 | Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,15 |
| 11 | Коэффициент линейного расширения, не более | 10·10-5 |
| 12 | Щелочестойкость, кислотостойкость | Высокая |
|  |  | (инертный) |
| 13 | Прочность сцепления волокна с бетоном, кгс/см2, не менее | 1000 |
| 14 | Усадочные трещины при дозировке волокна 1 кг/м3, мм, |  |
| не более | 0,3 |
| 15 | Усадка, % | 8-20 |
| 16 | Водонепроницаемость при дозировке волокна 1 кг/м3, см, не более | 1,75-2,00 |
| 17 | Глубина проникновения воды в бетон уменьшается при дозировке волокна 1 |  |
| кг/м3, %, не менее | 25 |
| 18 | Гигроскопичность, %, не более | 0,1 |
| 19 | Диаметр полимерных волокон, мм, не более | 0,3 |
| 20 | Количество полимерных волокон в 1 кг, шт. | 120·105 |
| 21 | Ударная вязкость при использовании волокна в бетоне, Дж, не менее | 39 |
| 22 | Сульфатостойкость относительно обычного бетона, % | +10 |
| 23 | Превышение начальной прочности бетона с волокном относительно | 25 |
| обычного бетона за 24 часа, %, не менее |  |
| 24 | Предел огнестойкости бетона, железобетона, раствора при температуре | 2,0 |
| испытаний 1400 о С, Ч, не менее |  |
| 25 | Коэффициент Пуассона | 0,2-0,3 |
| 26 | Твердость по Роквуллу к обычному бетону, % | +15 |
| 27 | Длительная прочность волокна относительно прочности при растяжении, % | 4-5 |
| 28 | Долговечность | - |
| 29 | Предел выносливости волокна относительно прочности при растяжении, % | 4-5 |
| 30 | Значение характеристики ползучести | - |
| 31 | Средняя скорость ползучести (ядро ползучести) | - |
| 32 | Релаксация напряжений | - |
| 33 | Температура хрупкости, оС | 20 |
| 34 | Морозостойкость, циклов, не менее | 28 |
| CIF test (испытания) |  |
| 35 | Теплостойкость (температура стеклования), оС | 270 |
| 36 | Показатель истираемости (износостойкости), см3/50 см2 | 9,38 |
| 37 | Форма поперечного сечения | круглая |

14

СТО 78649552-001-2016

Рекомендуемое содержание макро-волокна Concrix для приготовления дорожных фибробетонных смесей составляет 1 кг на 1 м3 бетона 3,0-5,0 % от массы фибробетонной смеси.

5.2 Требования к дорожным фибробетонным смесям

5.2.1 Дорожные фибробетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ

7473.

- Дорожные фибробетонные смеси характеризуют следующими показателями

качества:

– удобоукладываемость;

– средняя плотность;

– расслаиваемость;

– объем вовлеченного воздуха;

– сохраняемость свойств во времени.

- Значения показателей качества дорожных фибробетонных смесей должны соответствовать требованиям технического задания на подбор состава фибробетона.

5.3 Требования к дорожным фибробетонам

- В зависимости от типа и условий работы дорожной конструкции применяемый фибробетон должен соответствовать требованиям технического задания.

- Технические требования к фибробетону должны быть обеспечены изготовителем конструкций и изделий в проектном возрасте, который указывают в проектной документации и назначают в соответствии с нормами проектирования в зависимости от условий твердения фибробетона, способов возведения и сроков фактического загружения этих конструкций и изделий. Если проектный возраст не указан, технические требования к фибробетону должны быть обеспечены в возрасте 28 суток.

- Фибробетон для устройства покрытий и оснований дорожных одежд должен соответствовать требованиям СП 34.13330.2012, ГОСТ 26633, Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3] и настоящего Стандарта организации по прочности на сжатие, растяжение при изгибе и морозостойкости.

- Дорожные фибробетоны следует предусматривать следующих классов и

марок:

– классов по прочности на сжатие: В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;

15

СТО 78649552-001-2016

– классов по прочности на растяжение при изгибе: Вtb1,2; Вtb1,6; Вtb2,0; Вtb2,4; Вtb2,8; Вtb3,2; Вtb3,6; Вtb4,0; Вtb4,4;

– марок по морозостойкости: F25, F50, F75, F100, F150, F200.

5.3.5 Минимальные требования к фибробетону по прочности на растяжение при и изгибе и прочности на сжатие устанавливаются в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию жестких дорожных одежд [3] в зависимости от категории автомобильной дороги, интенсивности расчетной нагрузки и назначения конструктивного слоя дорожной одежды (таблица 5.7).

Таблица 5.7 – Минимальные проектные требования к фибробетону для покрытий и оснований дорожных одежд

|  |  |  | Минимальные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория | Интенсивность | проектные классы |
| Конструктивный слой |  | расчетной | по прочности |
|  | автомобильной |  |  |
| дорожной одежды |  | нагрузки, | на |  |
|  | дороги |  |  | на |
|  |  | ед./сут | растяжение |  |
|  |  |  |  | сжатие |
|  |  |  | при изгибе | В |
|  |  |  | Btb |  |
| Монолитное однослойное покрытие | I | более 2000 | 4,4 | 35 |
| или верхний слой двухслойного |  |  |  |  |
|  | II, III | от 1000 до | 4,0 | 30 |
| покрытия |  | 2000 |  |  |
|  | IV | менее 1000 | 3,6 | 25 |
| Нижний слой двухслойных | I-II | более 1000 | 3,2 | - |
| монолитных покрытий |  |  |  |  |
|  | III-IV | менее 1000 | 2,8 | - |
| Монолитное основание под |  |  |  |  |
| покрытие: цементобетонное и | I-IV | любая | 0,8 | - |
| асфальтобетонное |  |  |  |  |
| Сборное покрытие (основание) из |  |  |  |  |
| бетонных, слабоармированных, | I-IV | любая | 3,6 | 25 |
| железобетонных и предварительно |  |  |  |  |
| напряженных железобетонных плит |  |  |  |  |

Примечание – При соответствующем технико-экономическом обосновании для однослойного и верхнего слоя монолитных двухслойных покрытий автомобильных дорог I категории допускается применять бетон, как для дорог II и III категорий.

5.3.6 Минимальные требования к фибробетону по морозостойкости, предназначенному для покрытий и оснований дорожных одежд автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию жестких дорожных одежд [3] в зависимости от районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца и назначения бетона (покрытие, основание), принимается по таблице 5.8.

16

СТО 78649552-001-2016

Таблица 5.8 – Минимальные требования по морозостойкости к фибробетону для покрытий и оснований дорожных одежд

|  | Минимальные проектные марки фибробетона по |  |
| --- | --- | --- |
| Конструктивный слой | морозостойкости (F) для районов со среднемесячной |  |
| дорожной одежды | температурой воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |
|  | от 0 до минус 5 | от минус 5 |  | ниже минус 15 |  |
|  |  | до минус 15 |  |  |  |
| Однослойное покрытие |  |  |  |  |  |
| или верхний слой | 100 | 150 |  | 200 |  |
| двухслойного покрытия |  |  |  |  |  |
| Нижний слой | 50 | 50 |  | 100 |  |
| двухслойного покрытия |  |  |  |  |  |
| Основание | 50 | 50 |  | 50 |  |
| Примечание – Марки по морозостойкости устанавливаются по ГОСТ 10060. |  |  |

6 Контроль качества и правила приемки

В соответствии с требованиями ГОСТ 7473, СНиП 3.01.04-87 [4] СП 34.13330.2012 и настоящего стандарта организации при приемке конструкций из фибробетона осуществляют следующие виды контроля качества: входной, операционный и приемочный.

6.1 Входной контроль материалов

Входной контроль состоит в проверке качества исходных компонентов и самой фибробетонной смеси, согласно сопроводительным документам.

В документах о качестве компонентов смеси, представляемых предприятиями-изготовителями (Приложение А), должно быть указано:

– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

– марка (условное обозначение) компонента;

– номер партии и количество;

– результаты испытаний;

– название и номер стандарта, по которому изготовлен компонент;

– документ, подтверждающий качество.

В случае отсутствия указанных документов, актов испытаний осуществляют проверку параметров качества:

– цемента (нормальная густота, сроки схватывания, предел прочности при изгибе

- сжатии образцов-балочек, изготовленных из цементного раствора), согласно ГОСТ 310.1, ГОСТ 310.3, ГОСТ 310.4, ГОСТ 27006;

– заполнителей (щебня и песка), согласно ГОСТ 8735, ГОСТ 8269.0;

17

СТО 78649552-001-2016

– фибры, согласно техническим условиям изготовителя.

Приемку фибробетонной смеси производят партиями. К каждой партии смеси должен быть приложен сертификат соответствия или документ о качестве, оформленный предприятием-изготовителем в соответствии с Приложением А.

6.2 Операционный контроль

Операционный контроль включает проверку:

– состава и свойств фибробетонной смеси;

– соблюдения технологического регламента для фибробетона по приготовлению, транспортированию, бетонированию конструкций и уходу.

В случаях изменения состава компонентов фибробетонной смеси, поставщиков компонентов, при получении каждой новой партии одного из компонентов и изменении условий приготовления смеси (замена смесителя, изменение условий и методов дозирования, изменение времени отдельных технологических переходов и т.д.) в обязательном порядке осуществляют проверку свойств фибробетонной смеси и физико-механических характеристик фибробетона.

При приготовлении фибробетонной смеси в каждом замесе необходимо контролировать массу загружаемых в бетоносмеситель компонентов. Контролируют также продолжительность и качество перемешивания смеси.

Пробы фибробетонной смеси для испытаний отбирают на месте её выгрузки или приготовления из средней части замеса согласно ГОСТ 10181. При этом испытание смеси должно быть начато не позднее чем через 10 минут после отбора пробы.

6.3 Контроль качества фибробетонной смеси

- Контроль качества фибробетонной смеси включает в себя определение следующих показателей, определяемых по ГОСТ 10181:

- удобоукладываемость;

-   средняя плотность;

-   объём вовлечённого воздуха;

-   расслаиваемость фибробетонной смеси и фибр;

-   равномерность распределения фибры по объему смеси.

- На технологических линиях надлежит организовать систематический контроль равномерности распределения фибр в бетонной смеси:

6.3.2.1 Из разных участков изготавливаемой конструкции отбирается не менее 10 проб бетонной смеси массой приблизительно 300-500 г – для бетонной смеси без

18

СТО 78649552-001-2016

крупного заполнителя и 800-1000 г – для бетонной смеси с крупным заполнителем. Объем пробы зависит от размеров фибр, степени насыщения ими смеси и определяется по формуле (6.1):

| , | (6.1) |
| --- | --- |

где µf - коэффициент армирования по бъему; lf - длина фибры;

df - диаметр фибры.

- Далее после предварительного взвешивания пробы смесь помещается на систему сит с ячейкой 5 и 2,5 мм и промывается водой. После промывки волокна, оставшееся на верхнем сите с ячейкой 5 мм извлекается вручную (небольшая часть волокон может при промывке пройти через сито 5 мм, в этом случае оно собирается с нижнего сита), высушивается и взвешивается.

- Определяется объемное содержание волокна в пробах (в %) по формуле:

| , | (6.2) |
| --- | --- |

где qfb - навеска ФБ-смеси; qfi - масса фибры в навеске; γfb - объемная масса ФБ-смеси; γf - объемная масса фибры.

6.3.2.4 Определяется среднее объемное содержание волокна в каждой из отобранных проб по формуле (6.3):

(6.3) 6.3.2.5 Подсчитывается коэффициент изменчивости (V) содержания фибры в

бетонной смеси в соответствии с формулой (6.4):

(6.4)

19

СТО 78649552-001-2016

При величине V < 10 % равномерность распределения фибры в бетонной смеси следует считать высокой. Удовлетворительная равномерность распределения фибры в смеси характеризуется величиной V в пределах от 10 до 15 %.

6.3.3 Для определения коэффициента расслаиваемости КР подвижных фибробетонных смесей в цилиндрическую форму высотой 200 мм диаметром 100 мм укладывают смесь.

Уплотнение смеси осуществляют с учетом ГОСТ 10180. До момента схватывания уплотненного бетона цилиндрическая форма раскрывается. С помощью пластины (вилки) шириной равной диаметру цилиндра он разделяется на две равные части – верхнюю и нижнюю. Каждая из частей отмывается, извлекаются фибры и взвешивается.

Коэффициент расслаиваемости определяют по формуле (6.5):

(6.5) где mверхн.f – масса отмытой фибры, приходящаяся на верхнюю часть

цилиндрической формы, г;

mнижн.f – масса фибры, приходящаяся на верхнюю часть цилиндрической формы, г, после проведения испытаний и отмывки.

6.3.4 Коэффициент расслаиваемости Кр должен в обязательном порядке контролироваться на этапе подбора состава фибробетона и при необходимости выборочно на этапе приготовления и укладки смеси, при этом Кр должен быть не ниже 0,8.

6.4 Контроль качества фибробетона

Конструктивные слои дорожной одежды из фибробетона подлежат приемке организацией-производителем работ, службой технического надзора Заказчика. При приемке выполненных работ следует выполнять требования СП 34.13330.2012, СП 78.13330.2012.

- Прочность фибробетона определяют по ГОСТ 10180, ГОСТ 22783, ГОСТ 28570, ГОСТ 22690, ГОСТ 17624.

- Морозостойкость бетона определяют и оценивают по ГОСТ 10060. Метод определения морозостойкости – второй, для бетонов дорожных и аэродромных покрытий. Условия испытаний при определении морозостойкости приведены в таблице 6.1.

20

|  |  |  |  | СТО 78649552-001-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 6.1 – Условия испытаний при определении морозостойкости |
| Метод и марка |  | Условия испытания |  | Вид бетона |
| бетона по | Среда | Среда и |  | Среда и |  |
| морозостойкости |  | температура |  | температура |  |
|  | насыщения |  |  |  |  |
|  |  | замораживания |  | оттаивания |  |
|  |  | Базовые методы |  |
|  |  |  |  |  | Бетоны дорожных и |
|  | 5%-ный |  |  |  | аэродромных |
|  |  |  |  |  | покрытий и бетоны |
|  | водный |  |  | 5%-ный водный |  |
| Второй F2 |  | Воздушная, минус |  |  | конструкций, |
|  | раствор | (18±2) °С |  | раствор хлорида | эксплуатирующихся |
|  | хлорида |  | натрия, (20±2) °С |  |
|  |  |  |  | при действии |
|  | натрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | минерализованной |
|  |  |  |  |  | воды |

  - При приемке основания из фибробетона проверяют отсутствие трещин, прочность фибробетона лабораторными испытаниями вырубок. Допускаемые отклонения от проекта не должны превышать по толщине конструктивного слоя ± 10 мм, по ровности

– 5 мм при проверке 3-метровой рейкой, по прочности при испытании на изгиб – 5 %, на сжатие - 10 % [5].

  - При контроле готового покрытия проверяют: геометрические размеры, поперечные уклоны, толщину слоев и сцепление их с нижележащими; показатели физико-механических свойств фибробетона, ровность и коэффициент сцепления покрытия.

  - Фибробетонные покрытия принимаются к сдаче в 28-суточном возрасте. При приемке проверяют:

– соответствие утвержденному проекту конструкции основания, подстилающего слоя, дренажных устройств и водостока – по актам на скрытые работы, журналам производства работ и лабораторным данным;

– соответствие уложенной смеси требованиям ГОСТ или требованиям настоящего стандарта организации;

– качество ухода за фибробетоном по данным журналов;

– состояние поверхности (отсутствие раковин, неровностей, наплывов, трещин);

– правильность устройства швов;

  - Допускаемые отклонения от проекта не должны превышать: по ширине покрытия – 5 см; толщине конструктивного слоя – 10 %; по поперечному уклону – 5 %; по ровности при проверке 3-метровой рейкой – 5 мм; по прочности при испытании на изгиб – 5 % и на сжатие – 10 %.

21

СТО 78649552-001-2016

7 Транспортирование фибробетонных смесей

- Транспортирование фибробетонных смесей рекомендуется осуществлять специализированными транспортными средствами, обеспечивающими сохранение свойств таких смесей при перевозке.

- При температуре воздуха выше 25 °С и в районах с сухим и жарким климатом транспортирование смеси следует производить в автобетоносмесителях.

- Продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна превышать 30 мин при температуре воздуха от 20 до 30 °С и 60 мин – при температуре воздуха ниже 20 °С.

- В процессе транспортирования бетонную смесь следует защищать от воздействия атмосферных осадков и испарения влаги.

- Непосредственно после выгрузки бетонной смеси кузова бетоновозов или автомобилей-самосвалов следует очищать и промывать водой.

- Кузова автосамосвалов должны быть водонепроницаемыми, иметь исправные затворы и приспособления для укрытия смеси от высыхания или увлажнения. После каждого рейса кузова должны промываться водой.

- Погрузочно-разгрузочные и транспортные операции с фибробетонными смесями осуществляют в обычном порядке с использованием воронок, бадей, бункеров. При этом сечения проходных отверстий указанных устройств в связи с повышенной вязкостью фибробетонных смесей рекомендуется увеличить на 25-35 % по сравнению с проходными сечениями таких устройств для тяжелого бетона, следует устранить любые препятствия, даже незначительные шероховатости сварных швов, на пути движения смеси при выгрузке. При выгрузке из автосамосвалов смесей жесткостью более 11 сек. рекомендуется использовать вибропобуждение кузова.

8 Требования безопасности и охрана окружающей среды

- При устройстве покрытий и оснований дорожных одежд с использованием фибробетонных смесей следует руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 [6], СНиП 12-04-2002 [7], «Правилами по технике безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов» [8], стандартами предприятий по безопасности и инструкциями по охране труда.

- Безопасность при изготовлении фибробетонных конструкций обеспечивают выбором производственных процессов по ГОСТ 12.3.002 и режимов работы

22

СТО 78649552-001-2016

производственного оборудования по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.061, соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047, электробезопасности по ГОСТ 12.1.030, соблюдением общих требований по работе с вредными веществами согласно ГОСТ 12.1.007, соблюдением требований вибрационной безопасности и выбором способов безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ по ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.

- Оборудование и инструмент эксплуатируют, руководствуясь инструкциями в Регламенте по производству работ, составленными применительно к виду работ и согласованными в установленном порядке с органами охраны труда.

- Каждый рабочий при допуске к работе должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журнале.

- При выборе материалов для подбора состава фибробетона следует производить радиационную, экологическую и гигиеническую оценку этих материалов на соответствие ГОСТ 30108, ГОСТ Р 8.589, СНиП 12-03-2001 [6].

- Запрещается сбрасывать или сливать в водоемы и канализацию материалы, растворы, а также отходы, образующиеся от промывки технологического оборудования и трубопроводов. В случае невозможности исключения сброса или слива вышеуказанных материалов или отходов необходимо предусматривать предварительную очистку стоков.

- Запыленный воздух от технологических систем (пневмотранспорт цемента и др.) и аспирационных систем, расположенных в цехах и помещениях (бетоносмесительных цехах, складах цемента, отделениях по приготовлению фактурных составов и др.) перед выбросом в атмосферу должен подвергаться очистке от цементной пыли с эффективностью не менее 99 %.

- Вода, используемая для промывки технологического оборудования и содержащая различные примеси (частицы цемента, смазки, масла и др.) должна подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях до концентраций, при которых она снова может поступать на технологические нужды для обеспечения бессточного производства.

- Фибробетонные смеси не содержат токсичных веществ, действующих на кожу или органы дыхания, относятся к веществам малоопасным, четвертого класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

23

СТО 78649552-001-2016

9 Указания по применению

- Фибробетон в конструкциях дорожных одежд рекомендуется устраивать на участках с затяжными подъемами и спусками уклоном более 40 ‰, на остановках общественного транспорта и в зонах интенсивного торможения подвижного состава, местах сопряжений с дождеприемными, смотровыми колодцами и бортовыми камнями, на участках высоких насыпей и смены вида грунтов земляного полотна, на пучинистых грунтах III-V степени при третьей категории увлажнения земляного полотна, а также в условиях сжатых сроков строительства и во всех случаях при повышенных требованиях к эксплуатационным показателям улиц и автомобильных дорог общего пользования [9].

- При проектировании жестких дорожных одежд с покрытиями и основаниями автомобильных дорог общего пользования I-IV категории из фибробетона следует руководствоваться требованиями Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3] и Приложением Б настоящего стандарта организации.

- Особенности подбора состава дорожной фибробетонной смеси приведены в Приложении В.

- Приготовление фибробетонной смеси следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 7473, ГОСТ 26633 и Приложением Г настоящего стандарта организации.

- Особенности устройства покрытий и оснований жестких дорожных одежд из фибробетона и ухода за ними приведены в Приложениях Д и Е соответственно.

10 Гарантии изготовителя, перевозчика, подрядчика

- При отгрузке фибробетонной смеси предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой смеси требованиям технического задания и настоящего стандарта организации.

- При проведении погрузочно-разгрузочных операций изготовитель, перевозчик, грузополучатель (подрядчик) должны обеспечить соответствие качества отгруженной продукции требованиям настоящего стандарта и комплекс мероприятий по сохранению свойств фибробетонной смеси, гарантировать их заявленное качество при хранении и отпуске со склада.

24

СТО 78649552-001-2016

Библиография

| [1] ТУ № 2272-02-22885424-13 | Двухкомпонентные | макроволокна | Concrix. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические условия |  |  |
| [2] ТУ № 2272-01-22885424-13 | Фибриллированное | высокоэффективное |
|  | микроволокно Fibrofor High Grade. Технические |
|  | условия |  |  |

[3] Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд (взамен ВСН 197-91)

| [4] СНиП 3.01.04-87 | Приемка | в | эксплуатацию | законченных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительством объектов. Основные положения (с |
|  | Изменением N 1) |  |  |
| [5] СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. |
|  | Общие требования |  |  |
| [6] СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. |
|  | Строительное производство |  |

[7] Правилами по технике безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов»

| [8] ТР 86-98 | Технические рекомендации по технологии |
| --- | --- |
|  | применения дисперсно-армированных бетонных |
|  | смесей для строительства монолитных покрытий и |
|  | оснований городских дорог повышенной |
|  | эксплуатационной надежности |
| [9] ВСН 139-80 | Инструкция по строительству цементобетонных |
|  | покрытий автомобильных дорог |
| [10] МИ 2427-97 | ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных |

  - измерительных лабораториях (с Изменением N 1)

- ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию пленкообразующих материалов по уходу за свежеуложенным бетоном

25

СТО 78649552-001-2016

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма документа о качестве фибробетонной смеси

Документ о качестве фибробетонной смеси № ___________

Наименование организации-изготовителя ____________________________

Адрес, телефон, факс изготовителя ________________________________

Потребитель _________________________________________________

Условное обозначение фибробетона _______________________________

Удобоукладываемость бетонной смеси на заводе-изготовителе и на месте укладки, см (сек) ______________________________________________

Наибольшая крупность заполнителя, мм _________________________

Объем отправляемой бетонной смеси, м3 _________________________

Состав бетонной смеси _________________________________________

Знак соответствия (если ФБ сертифицирован )__________________

Дата и время отправки фибробетонной смеси ____________________________

Количество воды затворения (для сухой смеси), литр ___________________

Количество и вид добавок ______________________________________

Проектное количество фибры (кг/м3) _______________________________

Отклонение от проектного содержания фибры (%) _________________

Класс фибробетона по прочности при сжатии ______________________________

Другие показатели качества (при необходимости ) Коэффициент вариации прочности бетона (%) _____

Требуемая прочность фибробетона, МПа ____________

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение А эфф, Бк/кг______________________

Выдан « _________________________________ » 20__ г.

Начальник цеха (мастер) _________________________________ Ф.И.О Подпись Начальник лаборатории

26

СТО 78649552-001-2016

Приложение Б

(рекомендуемое)

Особенности проектирования жестких дорожных одежд с покрытиями и основаниями из фибробетона

Б.1 При проектировании жестких дорожных одежд с покрытиями и основаниями автомобильных дорог общего пользования I-IV категории из фибробетона следует руководствоваться требованиями Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3] и настоящего Стандарта организации.

Б.32 Основания из фибробетона устраивают как в конструкциях с асфальтобетонным покрытием, так и в конструкциях с цементобетонным покрытием, в том числе из фибробетона.

Б.3 Поперечные профили типовых конструкций дорожных одежд фибробетонными слоями для автомобильных дорог I-IV категорий представлены на рис. Б.1 и Б.2 [3]. Варианты конструкций дорожных одежд с покрытием из фибробетона приведены на рис. Б.3 [3].

I категория

II категория

Рисунок Б.1 – Поперечные профили типовых дорожных одежд с цементобетонным покрытием для дорог I и II категорий:

1 – покрытие; 2 – основание; 3 – нижний слой основания; 4 – земляное полотно; 5 – выравнивающий слой; 6 – краевая укрепительная полоса; 7 – укрепленная часть обочины; 8 – неукрепленная часть обочины; 9 – откос.

Примечание – На схемах не указан продольный и поперечный водоотвод.

27

СТО 78649552-001-2016

III категория

IV категория

Рисунок Б.2 – Поперечные профили типовых дорожных одежд с цементобетонным покрытием для дорог III и IV категорий:

1 – покрытие; 2 – основание; 3 – нижний слой основания; 4 – земляное полотно; 5 – выравнивающий слой; 6 – краевая укрепительная полоса; 7 – укрепленная часть обочины; 8 – неукрепленная часть обочины; 9 – откос.

Примечание – На схемах не указан продольный и поперечный водоотвод.

Рисунок Б.3 – Конструкции дорожных одежд автомобильных дорог и улиц магистрального и местного значения:

а, б – автомобильные дороги общего пользования и улицы магистрального значения;

  - – реконструируемые автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием;

    - – автомобильные дороги и улицы местного значения.

1 – покрытие или основание из фибробетона; 2 – основание из малоцементного укатываемого бетона или щебня; 3 – покрытие из асфальтобетона; 4 – песчаный подстилающий слой; 5 – полиэтиленовая пленка, пергамин и др.

Примечание – При укладке основания бетоноукладчиком или асфальтоукладчиком по песчаному подстилающему слою устраивается технологический слой из известнякового щебня марки не ниже 400.

28

СТО 78649552-001-2016

Б.4 При конструировании выравнивающего слоя, основания, дополнительного слоя основания, краевых укрепленных полос конструкций дорожных одежд следует руководствоваться требованиями пп. 2.1-2.5 Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3].

Б.5 При конструировании монолитных покрытий из фибробетона следует руководствоваться требованиями пп. 2.6-2.14 Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3]. Толщину бетонных покрытий h определяют расчетом. Минимальную толщину покрытия принимают по таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Минимальная толщина покрытия

|  | Минимальная толщина, см, покрытия при интенсивности движения расчетной |
| --- | --- |
| Основание |  | нагрузки, ед./сут на полосу |  |
|  | более 2000 | 1000-2000 | 500-1000 | 100-500 | менее 100** |
| Бетонное | 22 | 20 | 18 (16) | 18* (16) | 15* |
| (мелкозернисты |  |  |  |  |  |
| й бетон, |  |  |  |  |  |
| шлакобетон) |  |  |  |  |  |
| Из материалов, | 22 | 20 | 18 (16) | 18* (16) | 15* |
| укрепленных |  |  |  |  |  |
| неорганическим |  |  |  |  |  |
| и вяжущими |  |  |  |  |  |
| Из щебня, | - | 22 | 20 (18) | 18* (16) | 16* |
| гравия, шлака |  |  |  |  |  |
| Из песка, | - | - | 20 (18) | 18 (16) | 16 |
| песчано- |  |  |  |  |  |
| гравийной |  |  |  |  |  |
| смеси |  |  |  |  |  |

* Толщина основания в этих случаях может быть на 2 см меньше указанной в п.2.3 Методических рекомендаций [3].

** Сооружаются при соответствующем технико-экономическом обосновании. Примечания 1 В скобках приведена толщина покрытия для облегченных условий движения.

2 Если в поперечных швах штыри не применяются, толщину покрытия увеличивают на 2 см.

Б.7 При конструировании асфальтобетонных покрытий с основанием из фибробетона следует руководствоваться требованиями пп. 2.15-2.19 Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3].

Б.8 При конструировании колейных покрытий из фибробетона следует руководствоваться требованиями п. 2.20 Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3].

Б.9 В случае необходимости применения слоев оснований и покрытий из фибробетона с толщинами, менее указанных в п.6.5-6.8, должно быть проведено

29

СТО 78649552-001-2016

исследование в специализированных лабораториях для подтверждения возможности и технико-экономической целесообразности использования фибробетона с заданными показателями качества.

Б.10 При расчете дорожных одежд с покрытиями и основаниями из фибробетона следует руководствоваться требованиями Методических рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд [3].

30

СТО 78649552-001-2016

Приложение В

(рекомендуемое)

Особенности подбора составов фибробетонных смесей для устройства покрытий и оснований дорожных одежд

В.1 Подрядчик не имеет права выполнять работы с использованием фибробетонных смесей без рецептов на их производство, согласованных с заказчиком.

В.2 Рецепт составляется на строительный сезон для фибробетона, используемого на данном объекте. Допускается оформлять один рецепт на несколько однотипных объектов.

В.3 В случае корректировки рецепта по результатам производственного контроля, при замене материалов и в других случаях рецепт подвергается повторному согласованию.

В.4 Рецепт должен соответствовать требованиям проектной документации, СП 34.13330.2012, настоящего Стандарта организации и другим нормативным документам (ГОСТ, ВСН, ОСТ, СТП и т.д.).

В.5 Рецепт фибробетонной смеси составляется на основании специально выполненного подбора состава компонентов, цель которого – обеспечить смеси и фибробетону заданные свойства в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В.6 Подбор состава фибробетонной смеси должен осуществляться организацией, имеющей компетентную лабораторию, гарантирующей достоверность результатов испытаний и полноту контролируемых признаков (характеристик) смеси и фибробетона.

В.7 Компетентной считается лаборатория, аккредитованная на соответствующие виды испытаний в зарегистрированной и (или) признанной в установленном порядке системе аккредитации, либо имеющая свидетельство об официальной оценке состояния измерений по МИ 2427-97 [9].

В.8 Для приготовления фибробетонной смеси в качестве бетона-матрицы следует применять бетон тяжелый и мелкозернистый по ГОСТ 25192, ГОСТ 26633 и удовлетворяющего требованиям настоящего Стандарта организации.

В.9 Подбор состава фибробетона нормального твердения производится расчетно-экспериментальным методом в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 и настоящего стандарта организации.

31

СТО 78649552-001-2016

В.10 Подбор состава бетона включает в себя определение номинального состава, расчет и корректировку рабочего состава, расчет и передачу в производство рабочих дозировок.

В.11 Подбор номинального состава фибробетона должен выполняться по утвержденному заданию.

В.12 Рабочие составы фибробетона назначают при переходе на новый номинальный состав и далее при поступлении новых партий материалов тех же видов и марок, которые принимались при подборе номинального состава с учетом их фактического качества.

В.13 Рабочую дозировку назначают по рабочему составу фибробетонной смеси с учетом объема приготовляемого замеса.

В.14 Упрощенный подбор состава фибробетона рекомендуется проводить по методике [4]:

– за матричный бетон на применяемых организацией материалах принимать наиболее освоенный состав бетона (с учетом положений настоящего стандарта организации) со стабильно получаемыми высокими физико-механическими характеристиками;

– необходимое количество фибры вводитcя в матричный состав бетона;

– дополнительно подбираются еще два состава бетона: в одном увеличить количество фибры на 10% от номинала; во втором составе уменьшить количество фибры от номинала на 10 %;

– после этого, по каждому из трех рецептов состава бетонной смеси изготавливаются пробные замесы, на которых для обеспечения требуемой удобоукладываемости бетонной смеси уточняется вид и количество пластифицирующих добавок;

– изготавливается необходимое количество бетонной смеси, формуются образцы для проведения предварительных испытаний на соответствие подборов требуемым физико-механическим характеристикам фибробетона – прочность при сжатии, прочность на растяжение при изгибе и морозостойкость;

– по результатам проведенной работы проводится окончательная корректировка количества вводимой фибры, проводятся испытания свойств полученной фибробетонной смеси и физико-механических характеристик фибробетона в лаборатории и в полевых условиях для принятия решения о применении фибробетона в практической работе.

32

СТО 78649552-001-2016

В.15 При подборе состава фибробетонной смеси следует исходить из условия получения материала необходимой плотности, при котором все пустоты между заполнителем и фиброй заполнены цементным камнем и все они покрыты пленкой вяжущего.

В.17 В каждом конкретном случае после подбора состава фибробетона следует визуально оценить физические и технологические свойства смеси:

– смесь должна быть однородной;

– исключено образование «ежей» из волокон;

– фибра равномерно распределена по всему объему;

– смесь свободно растекается;

– вода и цементное молоко не сегрегируют от заполнителей и фибр.

В.18 Рекомендуемое содержание макроволокна Concrix для приготовления дорожных фибробетонных смесей составляет 1 кг на 1 м3 бетона 3,0-5,0 % от массы ФБ-смеси.

В.19 Рекомендуемое содержание макроволокна Concrix для приготовления дорожных фибробетонных смесей составляет 3,0-5,0 % от массы фибробетонной смеси.

33

СТО 78649552-001-2016

Приложение Г (рекомендуемое)

Указания по приготовлению дорожной фибробетонной смеси

Г.1 Приготовление фибробетонной смеси следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 7473, ГОСТ 26633 и настоящего стандарта организации.

Г.2 Для приготовления смесей, армированных макроволокном Concrix и/или микроволокном Fibrofor High Grade, может быть использовано как специальное отечественное или импортное оборудование, так и серийно выпускаемое отечественное, гарантирующее получение фибробетонных смесей с требуемыми свойствами и фибробетона с заданными проектными характеристиками.

Г.3 Фибробетонные смеси следует приготавливать преимущественно в стационарных условиях производства в действующих бетоносмесительных установках с автоматическим или полуавтоматическим дозированием компонентов по массе. Возможно также приготовление фибробетонных смесей в автобетоносмесителях [4].

Г.4 Приготовление фибробетонных смесей предпочтительнее осуществлять в бентономешалках с принудительным, турбулентным, вихревым, спирально-вихревым перемешиванием или другими современными методами.

Г.5 Загрузка материалов в бетоносмеситель осуществляется в следующей последовательности: исходные компоненты (цемент, песок, щебень, вода) перемешиваются в зависимости от вида смесителя в течение 30-60 с, затем вводят фибру различными способами и производят дополнительное перемешивание.

Г.6 Продолжительность перемешивания фибробетонных смесей в стационарных циклических смесителях принимают по технологическому регламенту на производство фибробетонной смеси или устанавливают в соответствии с таблицей Г.1.

34

СТО 78649552-001-2016

Таблица Г.1 – Продолжительность перемешивания фибробетонных смесей для автомобильных дорог

|  | Продолжительность перемешивания, с, не менее |  |
| --- | --- | --- |
| Вместимость | в гравитационных смесителях | в смесителях принудительного |
| смесителя | для бетонных смесей марок | действия всех марок по |
| по загрузке, л | по удобоукладываемости | удобоукладываемости при В/Ц |
|  | Ж1 и П1 | Менее 0,3 | 0,3-0,4 | Более 0,4 |
| Менее 750 | 90 | 80 | 60 | 50 |
| 750-1500 | 120 | 100 | 70 | 50 |
| Более 1500 | 150 | 120 | 80 | 50 |

Примечания 1 Продолжительность перемешивания приведена для смеси марки по удобоукладываемости П1.

2 Для смесей марок по удобоукладываемости Ж1, Ж2, Ж3, Ж4 продолжительность перемешивания увеличивают на 15, 30, 45, 60 и 75 с соответственно.

Г.7 Введение фибр в смеситель может осуществляться:

– при помощи специальной установки для автоматической подачи волокна в миксер, гарантирующей равномерность распределения фибры в бетонной смеси ;

– вручную при помощи мерных емкостей или из упакованных коробок с фиксированным весом фибр. При этом фибры могут быть склеены в пакеты водорастворимым клеем, который в процессе перемешивания способствует более равномерному распределению их в смеси;

– полумеханическим способом, используя вращающиеся грохоты, стенки которых имеют отверстие размером не менее длины фибр или щели длиной не менее 10 длин фибр и шириной 0,2-0,8 длины.

Г.8 Оптимальное время перемешивания дисперсно-армированной бетонной смеси, исключающей образование "ежей", в зависимости от вида бетоносмесителя составляет 1,5-3 мин.

Г.9 Температура бетонной смеси в момент поставки должна быть не ниже 5

°С.

35

СТО 78649552-001-2016

Приложение Д

(рекомендуемое)

Особенности устройства покрытий и оснований автомобильных дорог из фибробетонных смесей

Д.1 Устройство монолитных оснований и покрытий автомобильных дорог из фибробетонных смесей следует проводить в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012, ВСН 139-80 [10] и требованиями настоящего стандарта организации.

Д.2 Строительство покрытий и оснований из фибробетона рекомендуется осуществлять при положительных температурах наружного воздуха.

Д.3 На месте подачи и укладки в конструкцию запрещается добавлять воду в фибробетонную смесь.

Д.4 Бетонировать покрытия с одной или двумя полосами движения следует на полную ее ширину. При строительстве дорог с двумя и более полосами движения в условиях, где не может быть прекращено движение транспортных средств, допускается бетонирование покрытия на половину ширины проезжей части.

Д.5 Покрытия с тремя и более полосами движения следует бетонировать полосами шириной 7,5 м при четном числе полос и 7,5 и 3,75 м при нечетном.

Д.6 Бетонировать покрытия и основания при максимальной суточной температуре воздуха свыше 30 °С, перепаде температуры воздуха за сутки более 12 °С и относительной влажности воздуха менее 50 % следует, как правило, в вечерние и ночные часы.

Д.7 При установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре воздуха ниже 0 °С бетонировать покрытия и основания следует согласно СП 70.13330.2012.

Д.8 Бетоноукладчики со скользящей опалубкой следует применять преимущественно для устройства однослойных покрытий (оснований) без швов расширения и без армирования поперечных швов сжатия.

Д.9 Уточнение состава бетонной смеси и окончательную настройку рабочих органов бетоноукладочных машин следует производить при пробном бетонировании, оценивая качество поверхности покрытия. При необходимости следует производить корректировку состава бетонной смеси и дополнительную регулировку рабочих органов машин комплекта.

36

СТО 78649552-001-2016

Приложение Е

(рекомендуемое)

Уход за дорожным фибробетоном

Е.1 Фибробетон набирает прочность постепенно, по мере твердения цементного камня. В значительной степени скорость нарастания прочности зависит от температуры и влажности среды. Нормальными условиями являются: температура 20 ± 3 о С и влажность 95-100 %.

Е.2 Сумма мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия твердения уплотненной фибробетонной смеси, а также способы, предохраняющие фибробетон от повреждения его структуры в раннем возрасте, составляют уход за фибробетоном. Уход должен быть организован сразу после укладки и уплотнения фибробетонной смеси и прежде всего нужно защищать поверхность от высыхания.

Е.3 Уход за свежеуложенным фибробетоном должен производиться сразу после появления матовой поверхности (исчезновения с покрытия влаги).

Е.4 Уход за свежеуложенным фибробетоном следует осуществлять до момента достижения бетоном проектной прочности, но не менее 28 суток.

Е.5 Современные мероприятия по уходу за свежеуложенным фибробетоном предусматривают использование светлых пленкообразующих материалов на основе водных дисперсий парафинов и/или латексов, образующих в процессе формирования на поверхности свежеуложенного фибробетона защитный водонепроницаемый, но, одновременно, паропроницаемый, слой [11].

Е.6 Водные растворы пленкообразующих материалов должны обладать необходимыми технологическими свойствами (вязкостью, однородностью), позволяющими равномерно распределять их по поверхности свежеуложенного фибробетона, в том числе, с помощью специализированных машин, механизмов и средств малой механизации (СП 78.13330.2012, Приложение В).

Е.7 Пленкообразующие материалы на поверхности свежеуложенного фибробетона должны создавать сплошной, без разрывов, однородный слой, обладающий достаточным сцеплением с бетоном, чтобы сохранять его в течение не менее 28 суток (в условиях, исключающих движение построечного транспорта).

Е.8 Водные растворы пленкообразующих материалов при нанесении не должны стекать с поверхности свежеуложенного бетона при уклоне поверхности покрытия или основания до 30 ‰.

37

СТО 78649552-001-2016

Примечание – В условиях строительства цементобетонных покрытий или оснований с более высоким уклоном (СП 34.13330.2012), следует использовать более вязкие растворы пленкообразующих материалов или использовать технологию ухода с использованием рулонных или сыпучих увлажняемых материалов (СП 78.13330.2012).

Е.9 Рекомендуемые требования к пленкообразующим материалам должны соответствовать ОДМ 218.3.039-2014 [11].

СТО 78649552-001-2016

ОКС 91.100.30	ОКП 57 1000

Ключевые слова: фибробетон, фибра, макро-волокно, Concrix, микро-волокно, Fibrofor High Grade, жесткая дорожная одежда, автомобильные дороги

38